Е. П. Прокопьев, С.В. Петров, В. С. Белоусов

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭПИТАКСИЯ КРЕМНИЯ: ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ

Введение

В современном электронном материаловедении процесс опытно-промышленной эпитаксии кремния играет выдающуюся роль. В связи с этим в работах [1—89] были проведены довольно тщательные теоретические и экспериментальные исследования роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния в вертикальном и горизонтальном реакторах проточного типа для различных хлоридных и гидридных процессов. В общем виде удалось сформулировать математическую модель процессов для случаев стационарного и нестационарного пограничных слоев. Наиболее детально обсуждались аналитические модели роста и легирования в хлоридных и гибридном процессах для случая стационарного пограничного слоя.

Предложенная авторами [1—89] феноменологическая модель теории роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния во многих случаях удачно отражает экспериментальные данные зависимостей скорости роста Vp(х) и уровня легирования Np(х) от технологических параметров процесса и параметров реактора. Однако эта теория, по существу дела, учитывала лишь один вид массопереноса лимитирующего реагента в ПГС к поверхности подложек — молекулярную диффузию. Впоследствии были проведены работы, в которых наряду с молекулярной диффузией учитывались такие составляющие массопереноса реагентов, как термодиффузия, бародиффузия, стефановский поток, вынужденный конвективный поток, обусловленный особенностями движения ПГС в конфузоре (реакторе с наклонным пьедесталом) и термохимическая конвекция, обусловленная гомогенным превращением реагентов.

Это позволило в настоящей работе предложить новую аналитическую модель скорости роста и уровня легирования эпитаксиальных слоев кремния, позволяющую эффективно моделировать и оптимизировать различные процессы парогазовой эпитаксии (CVD процессы). Эта же модель применима и к лазерно-химическим и быстрым термическим методам нагрева подложек некогерентным излучением. В импульсных технологиях получения эпитаксиальных слоев большое значение приобретает вопрос анализа и вклада различных механизмов массопереноса в общий процесс массопереноса. В литературе этот вопрос освещен лишь частично [30, 41]. Ниже рассматриваются вопросы вклада и анализа различных механизмов массопереноса в стационарном пограничном слое в общий процесс массопереноса лимитирующих реагентов для случаев тетрахлоридного и гидридного процессов и приведены результаты моделирования и оптимизации тетрахлоридного процесса.

Аналитическая модель процесса

Реакции гетерогенного превращения лимитирующих реагентов (SiCl4, SiHCl3, SiH2Cl2 и SiH4) в атмосфере Н2 (парогазовая смесь — ПГС) имеют сложный и многостадийный характер. Общее кинетическое уравнение, описывающее процессы роста и травления слоев кремния в системе Si—Н—Сl, получено Блоемом и сотрудниками [89]. В частности установлено, что в области малых концентраций лимитирующих реагентов (< 0,2—0,3 мол. долей) реакции гетерогенного превращения лимитирующих подчиняются закономерностям реакций первого порядка. Поэтому для расчетов процессов массопереноса и химического превращения реагентов в рамках расчетной модели стационарного пограничного слоя используется диффузионно-кинетическая теория Франк-Каменецкого [90].

Исследования температурной зависимости скорости роста слоев кремния для случая гидридного процесса показали, что в области температур выше 1273 К наблюдается процесс гомогенного разложения SiH4, который имеет сложный характер. Однако в области малых концентраций SiH4 в ПГС можно принять, что скорость этого процесса имеет линейную зависимость от содержания SiH4. При наличии импульсных энергетических потоков (например, света ксеноновой или ртутной ламп) этот процесс может резко усиливаться. Газофазные реакции также не могут быть исключены и для хлоридных процессов. Поэтому в данной работе для расчета скоростей роста учтем в общем виде шесть составляющих массопереноса в стационарном пограничном слое: молекулярную диффузию, термо-и бародиффузию, стефановский поток, вынужденный конвективный поток, обусловленный особенностями движения ПГС в конфузоре и термохимическую конвекцию.

Основываясь на детальных исследованиях [1—102] массопереноса и химического превращения в стационарном пограничном слое, в состоянии сразу же записать выражение скорости роста эпитаксиальных слоев кремния в хлоридных и гидридном процессах в приближении теории Франк-Каменецкого [90]:

(1)

где х — текущая координата по длине (высоте) эпитаксиального реактора; Ts —температура поверхности подложки; k — константа гетерогенного превращения лимитирующих реагентов, k = k0 exp (-E/RTTS). Здесь kо — предэкспоненциальный множитель; Е — кажущаяся энергия активации процесса гетерогенного превращения лимитирующих реагентов, кал/моль; RT = 1,987 кал·моль-1·К-1; Р— общее давление в реакторе; R — универсальная газовая постоянная; R = 8,31·107 эрг·моль-1·К-1; X0 (i) — концентрация лимитирующего реагента в ПГС.

Величины Dвх (х, i) и Dвых (х, i), входящие в выражение (1), являются эффективными коэффициентами массопереноса для входящих и выходящих потоков лимитирующих реагентов и имеют размерность см-2·с-1. Согласно нашим исследованиям [34—37, 44, 48—50, 92, 93]

где D0 (i)—коэффициент молекулярной диффузии: лимитирующего реагента в водороде; Р0 — атмосферное давление при нормальных условиях; T0 = 273 К;— температура основной части (ядра) потока ПГС,

Здесь Тw— температура наружной стенки реактора; . Здесь ,  — факторы термо- и бародиффузионных соотношений соответственно; . Здесь  — плотность водорода;  — линейная скорость потока ПГС; —динамическая вязкость, , (С = 234 — постоянная Сезерленда для водорода,  — значение  при T0 = 273 К); . Здесь  — скорость cтефановского потока, определяемого по методу Франк-Каменецкого [90],  — скорость вынужденного ламинарного потока, обусловленная движением ПГС в конфузоре [92, 93, 98];  — среднее значение константы скорости гомогенного превращения i лимитируемого реагента в "объеме" стационарного пограничного слоя, . Здесь  — предэкспоненциальный (частотный) множитель;  — кажущаяся энергия активации гомогенного превращения i лимитирующего реагента; b — расстояние от поверхности подложки до стенки реактора;  — фактор, учитывающий газофазные превращения лимитирующих реагентов ядре потока ПГС, ;  — входные и выходные коэффициенты массопереноса, обусловленные молекулярной диффузией и термо- и бародиффузией, стефановским потоком, вынужденным ламинарным конвективным потоком, обусловленным особенностями движения ПГС в конфузоре, и термической конвекцией соответственно.

Исследования [1—88] показали, что с повышением температуры поверхности подложек и увеличением линейной скорости потока ПГС скорость роста эпитаксиальных слоев кремния довольно резко увеличивается. Поэтому с целью устранения эффекта истощения ПГС лимитирующим реагентом по высоте (длине) реактора создают либо положительный температурный градиент для TS, либо меняют поперечное сечение свободного пространства реактора таким образом, что скорость потока ПГС в реакторе растет в направлении координаты х.

В частности, однородность по толщине наращиваемых эпитаксиальных слоев кремния по высоте (длине) реактора можно повысить, если создать некий температурный градиент с помощью внешнего нагревателя (специально сконструированной печи). Простейшим профилем Ts(х) может быть профиль в направлении оси Ох вида:

(4)

где  — температура поверхности подложки на входе в реакторе в точке х =0,  — температура поверхности в конечной точке реактора х = L, где L — высота (длина) реактора.

Для того, чтобы менять в сторону увеличения скорость потока ПГС, используют наклонные подложкодержатели (пьедесталы) с углом наклона α к оси реактора. Для вертикальных реакторов в качестве подложкодержателей обычно используется восьмигранная усеченная пирамида с неким эффективным "радиусом" на входе ПГС (R0 — эффективный радиус пирамиды на входе ПГС) и Rw — внешним радиусом цилиндрической (обычно кварцевой) трубы (т. е. внешний радиус реактора), находящаяся в состоянии вращения. Для горизонтальных реакторов с поперечным сечением в виде прямоугольника используют подложкодержатель с наклонным пьедесталом. В общем случае скорость потока ПГС по длине реактора меняется по закону:

(5)

так что для вертикального ректора

(6)

а для горизонтального —

(7)

Расчеты массовых потоков

Термодинамический параметр, входящий в формулу (1), представляет собой долю осаждающегося кремния от его общего количества, поступающего в систему (стационарный пограничный слой) для х-й точки по поверхности пьедестала (подложкодоржателя), на котором размещаются подложки. Он определяется на основании термодинамических расчетов системы Si—Н—Cl в области стационарного пограничного слоя [89,91,92]. Расчеты показали [89], что значение фактора  в области малых концентраций лимитирующих реагентов x0(SiH4) и x0(SiCl4) близко к единице, поэтому в дальнейших расчетах принимаем .

Таким образом, сформулированная нами задача типа (1)—(7) представляет собой аналитическую модель скорости роста эпитаксиальных слоев кремния в хлоридных и гидридных процессах. Она включает в себя химизм поверхностного превращения лимитирующих реагентов, различные виды массопереноса лимитирующих реагентов в стационарном пограничном слое и термодинамику систем Si—Н—Сl и Si—Н в области стационара пограничного слоя.

Приведем результаты расчетов эффективных коэффициентов массопереноса  по (2) и (3) для базовых значений технологических параметров (см. ниже) стандартных (промышленных) тетрахлоридного и гидридного процессов [29,30]. Для тетрахлоридного процесса расчеты дают (SiCl4)=4,64·10-6см-2·с-1; (SiCl4)≈-1,64·10-5w0, так что при наиболее вероятном значении w0 = 10-2 см/с [41. 46, 74], (SiCl4)≈-1,64·10-7см-2·с-1. Для гидридного процесса в свою очередь получаем (SiH4)=8,77·10-5см-2·с-1; (SiH4)=-2,06·10-5w0, так что при w0 = 10-2 см/с, (SiH4)=-2,06·10-7см-2·с-1 (SiH4)≈5·10-8см-2·с-1. Такого же порядка величин получили и значения эффективных коэффициентов массопереноса (х) .Другие виды массопереноса в эпитаксиальном реакторе (гравитационная конвекция, температурно-стрессовая и концентрационно-стрессовая) учесть довольно сложно, так как в этом случае результирующий массовый поток лимитирующего реагента включает в свой состав уже девять составляющих массопереноса. В весьма грубом приближении (пренебрегаем всеми видами массопереноса за исключением ) вклад гравитационной конвекции может быть оценен по методу Клосса и Улерсмаа [18]: , где 0,05, т. е. вклад гравитационной конвекции в общий процесс массопереноса получается весьма значительным (особенно для вертикального реактора). Более точные численные расчеты [29,30] подтверждают этот вывод. Вклады же остальных видов конвективных потоков могут быть оценены лишь косвенно, принимая во внимание различия в экспериментальных и расчетных значениях массовых потоков. Эти расчеты позволили сделать заключение о том, что эффективные коэффициенты массопереноса в области обычно используемых значений технологических параметров процесса и параметров реактора удовлетворяют следующим неравенствам:

(SiCl4)»~(SiCl4)>|(SiCl4)|,

(SiH4)»~(Si H4)>|(Si H4)| » (Si H4).

Кроме того, удалось установить [89], что значение термодинамического параметра ≈0,90÷0,95 как для тетрахлоридного процесса, так и для гидридного. Поэтому в дальнейшем изложении принимаем →1, (x,i) и (x,i) пренебрегаем по сравнению с (x,i). Это позволяет значительно упростить задачу скорости роста (1)—(7) и свести ее к аналитическому выражению вида:

,          (8)

где  — факторы, характеризующие собой вклады термо- и бародиффузии в общий процесс массопереноса в стационарном пограничном слое,

,

.

Наши исследования [41, 74] показали, что значения этих факторов удовлетворяют неравенство <<≈1 для тетрахлоридного и гидридного процессов, причем вклад бародиффузии в общий процесс массопереноса очень мал при обычных условиях ведения процесса. Следовательно, процесс термодиффузии несколько замедляет скорость роста эпитаксиальных слоев кремния (для тетрахлоридного и гидридного процессов менее, чем на 10% [74]).

Расчет уровня легирования Np (х) эпитаксиальных слоев кремния

Легирование слоев кремния в хлоридных и гидридном процессах осуществляют обычно, добавляя в ПГС гидриды или хлориды легирующих элементов (например, РН3, ВН3, РСl3, ВСl3 и т.д.). Уровень легирования наращиваемых слоев кремния может быть выражен с помощью эффективного коэффициента сегрегации  [26, 89, 97]:

,								(9)

где 0≤≤1,  — концентрация в молекулярных долях гидрида или хлорида легирующего элемента.

Согласно нашим исследованиям [26] коэффициент сегрегации

(10)

где  — константа Генри легирующего элемента, зависящая от температуры,  — эффективный коэффициент массопереноса легирующего элемента от поверхности подложки.

где  — изменение энтальпии при растворении,  —коэффициент массопередачи; i,l —реагенты, определяемые выражениями типа (1) (вернее, это множитель при хо(i) в правой части формулы (1)). Рассмотрим частные случаи формулы (9) с тем, чтобы установить качественную согласованность экспериментальных и теоретических значений NP. Как следует из выражения (10), при «1 коэффициент сегрегации =. С этим значением  уровень легирования

.

В общем случае  и  определяются выражениями типа (1).

В другом предельном случае »1 коэффициент сегрегации

а уровень легирования

(11)

Коэффициенты массопереноса достаточно велики и могут быть принятыми равными, как и в [26, 97], 230 мкм/мин. Средняя величина скорости роста в тетрахлоридном и гидридном процессах VP~1 мкм/мин, а  [97]. Поэтому , и с наибольшей вероятностью реализуется случай (11). Расчеты по этой формуле затруднены, так как неизвестны многие значения констант гетерогенного превращения и массопереноса соединений легирующих элементов. Поэтому в своих расчетах уровней легирования будем исходить из общей формулы:

(12)

рассматривая  в (12) как параметр теории легирования, подлежащий определению из экспериментальных данных.

Расчетные данные и их обсуждение

На первом этапе исследований для случая тетрахлоридного процесса пренебрегаем всеми видами массопереноса в формуле (1), за исключением массопереноса, обусловленного молекулярной и термодиффузией. Из наших расчетов следует, что суммарная погрешность, которую допускаем при этом, не превышает 10%. В этом случае из формул (1) и (8) следует, что скорость роста эпитаксиальных слоев кремния

(13)

Ниже приводим результаты детальных расчетов по формулам (12) и (13) зависимостей скорости роста и уровня легирования от различных наиболее важных технологических параметров тетрахлоридного процесса () и параметров реактора (). В качестве базовых параметров приняли Р=Р0=1,013·10-6 дн/см-2; х0=10-2 мол. доли; =1473 К; = 20 см/с; b=3,3 см. Значения физических величин и параметров принимали равными К0=107см/с, Е=38000 кал/моль, D0 = 0,172 см2/с, =89,87·10-6 г/см3,  = 84·10-6 г/см·с [89].

На рис. 1 приведены рассчитанные по формуле (13) значения функции скорости роста по высоте реактора с профилем (х) по высоте реактора типа

6), (7). Из вида семейства кривых VP(х) в зависимости от х и формулы (12) для различных значений утла наклона пирамиды α следует, что при значении угла α ≈ 8° достигаются наибольшие однородности по толщине и уровню легирования эпитаксиальных слоев кремния (при х ≥ 5 см) в тетрахлоридном процессе. При этом совпадение экспериментальных (крестики) и теоретических значений (сплошная кривая) VP(х) удовлетворительное. Отметим, что подложки на поверхности пирамиды располагаются на некотором расстоянии (~3 см) от места входа ПГС, что позволяет увеличить степень однородности наращивания эпитаксиальных слоев кремния. Расчетные значения VP(х) рис. 1 подтверждают этот экспериментальный подход к оптимизации толщин наращиваемых слоев.

Качественный анализ формул (12), (13) позволяет полагать, что однородность по толщине и уровень легирования наращиваемых эпитаксиальных слоев кремния по высоте реактора можно повысить, если создать некий температурный градиент c помощью внешнего нагревателя (специально сконструированной печи). Простейшим профилем может быть по высоте реактора вида (4)

,

где  — температура поверхности подложек на входе в реактор в точке х = 0,  — температура поверхности в конечной точке реактора х = L, где L = 15 см — высота реактора.

На рис. 2 по формуле (13) построены теоретические кривые в зависимости от х для двух видов профилей

TS(х) = 1273 + 20 х,								(14)

TS(х) = 1273 + 27 х .								(15)

Из (14) следует, что  = 1573 К, а из (15) —  = 1673 К. Кривая 2 построена с использованием профиля (х) вида (14), а кривая 3 — с помощью (х) вида (15). Там же для сравнения приведены расчетная кривая 1 для =1273 К по всей высоте Фактора и экспериментальные данные [29,30], помеченные крестиками. Из данных рис. 2 и формул (12), (13) следует, что при наличии и с ростом

температурного градиента по высоте реактора однородность по толщине и уровню легирования эпитаксиальных слоев кремния резко увеличивается, приближаясь к экспериментальным значениям (см. данные для VP (х). Таким образом, из рис. 1 и 2 имеем вполне реально осуществимые методы оптимизации процессов роста и легирования слоев кремния и оптимизации эпитаксиального реактора с целью получения однородных по толщине и уровню легирования слоев кремния эпитаксиальных слоев кремния в тетрахлоридном процессе. Обе отмеченные выше задачи оптимизации предполагается рассмотреть в отдельном сообщении.

Далее на рис. 3 приведены расчеты по формуле (12) с помощью диаграммы Ирвина [29, 30] профиль удельного сопротивления ρр(х) по поверхности подложки

(сплошная кривая). На этом же рисунке для сравнения даны экспериментальные значения удельных сопротивлений ρр(х) в различных точках по высоте реактора (в виду очень больших статистических разбросов удельных сопротивлений ρр(х) по высоте пьедестала были взяты средние значения ρр(х) из трех замеров для разных партий подложек). Для определения константы kN в формуле (12) использовали среднее значение величины удельного сопротивления ρр (см. ниже). Сравнение экспериментальных и расчетных величин ρр(х) показывает на их удовлетворительное согласие. Таким образом, на основании данных рис. 1—3 можно сделать вывод о том, что предложенная новая аналитическая модель роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния, в основном, правильно отражает существенные черты тетрахлоридного процесса.

Расчеты быстрого импульсного теоретического процесса подтверждают этот вывод. Действительно, при воздействии быстрого теплового импульса на подложку типа

TS(t) = 300 + 2053 t,								(16)

т. е. теплового импульса в форме равнобедренного треугольника со стороной, описываемой эмпирическим выражением (16), соответствующего экспериментальным данным, на поверхности выращивается эпитаксиальный слой толщиной

(17)

где tmах — значение времени в максимуме импульса типа (16), а Vp определяется формулой вида (13). На рис. 4 приведены рассчитанные по формулам (13), (16) и (17) толщины наращиваемых эпитаксиальных слоев кремния d (tma) при воздействии единичного быстрого теплового импульса (например, свет ртутной или ксеноновой ламп) типа (16) для точки реактора х = 0 (кривая 2) и х = 5 см (кривая 3). Там же приведена экспериментальная кривая 3 для теплового импульса приблизительно того же профиля.

Нам удалось удачно аппроксимировать зависимости d (fmgx) аналитическим выражением:

(18)

для точек х ≠ 0 по диаметру подложки (здесь Ф(х) — функция ошибок) и выражением

(19)

для начальной точки х = 0 на поверхности подложки.

Из рис. 4 видно, что рассчитанные и экспериментальные значения dp(tmax) довольно близки друг другу. Некоторые различия, по-видимому, обусловлены отличием реального теплового импульса от заданного нами импульса в форме равнобедренного треугольника (16), а также отличием xo(SiCl4) вблизи поверхности от аналогичного значения на входе в реактор за счет сорбционных процессов SiCl4 на поверхности подложки при низкой температуре.

Далее на рис. 5 приведен рассчитанный по формуле (12) профиль уровня легирования Np(хg) хлоридом бора наращиваемых слоев кремния по глубине залегания хg=dp(tmax/2). Константу kN , входящую в выражение (12), определяли, исходя из экспериментального значения Np(хg) в максимуме, полученного методом вторичной ионной масс-спектроскопии (ВИМС). Она оказалась равной kN = 3,555·10-5. При расчете приняли x0 (SiCl4) =10-2 мол. доли, х0 (ВС13)=10-5 мол. доли. Значения Vp(x) вычисляли по формуле (13). Экспериментальные точки (крестики) практически точно ложатся на расчетную кривую Np(х), что говорит об адекватности предложенной модели роста и легирования физико-химической сущности этих процессов.

Выводы

В данной работе предприняты детальные исследования процессов роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния в хлоридных и гидридном CVD процессах и быстром импульсном нагреве подложек некогерентным излучением (свет ртутной или ксеноновой ламп). Развитая теория применима и к лазерно-химическим методам осаждения эпитаксиальных слоев. Новая теоретическая модель позволяет эффективно моделировать процессы роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния. Расчетные и экспериментальные значения зависимостей скоростей роста Vp (х), толщин наращиваемых слоев dp(х) и их уровней легирования Np(х) от основных технологических параметров процесса и параметров реактора и времен нарастания (спадания) теплового импульса удовлетворительно согласуются между собой. Это позволяет на основании задаваемых

параметров процесса и реактора оценивать теоретически значения величин Vp(х), dp(х) и Np(х), что имеет важное практическое значение в технологии получения эпитаксиальных слоев кремния. Особо следует отметить важность полученных результатов для различных импульсных технологий (например, лазерно-химический и фото-термический методы) осаждения и легирования эпитаксиальных слоев кремния — так называемых технологий XXI века.

ЛИТЕРАТУРА

- Прокопьев Е. П., Кузнецов Ю. Н., Бычков Ю. А. Математическое описание процесса эпитаксиального роста кремния. I. Общая постановка задачи оптимизации реакторов эпитаксиального роста. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1972, вып. 5, с. 58—63.

- Математическое описание процесса эпитаксиального роста кремния. П. Аналитические выражения функции скорости роста в изотермических условиях./ Е. П. Прокопьев, Ю. Н. Кузнецов, Ю.А.Бычков, Э. А. Кочина. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1972, вып. 7, с. 44—52.

- Математическое описание процесса эпитаксиального роста кремния. III. Нестационарный процесс роста / Е. П. Прокопьев, Ю. Н. Кузнецов, Ю. А. Бычков и др. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1973, вып. 1, с. 44—50.

- Математическое описание процесса эпитаксиального роста кремния. IV. Учет продольной диффузии / Е. П. Прокопьев, Ю. Н. Кузнецов, Ю. А. Бычков и др. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1973, вып. 2, с. 27—31.

- Математическое описание процесса эпитаксиального роста кремния. V. Исследование процесса эпитаксиального роста в цилиндрическом кольцевом канале переменного сечения. / Е. П. Прокопьев, Ю. Н. Кузнецов, Ю. А. Бычков, и др. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1973, вып. 3, с. 43—51.

- Прокопьев Е, П., Бирюков В. М., Кузнецов Ю. Н. Простая аналитическая модель эпитаксиального наращивания кремния в открытом тетрахлоридном процессе. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1973, вып. 7, с. 64—70.

- О режимах эпитаксиального роста кремния из парогазовой фазы. / Е. П. Прокопьев, В. М. Бирюков, Ю. Н. Кузнецов, A.В. Родионов. — Теоретические основы химической технологии, 1975, т. 9, № 2, с. 448—452.

- Элементарная теория роста и легирования эпитаксиальных пленок кремния в вертикальном реакторе. / Е.П. Прокопьев, B.Ф. Афанасович, В.М. Бирюков и др. — В кн.: Тезисы докладов "V Симпозиум по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пластин". — Новосибирск: Изд-во ИНХ СО АН СССР, 1978, с. 29.

- Прокопьев Е. П., Кузнецов Ю. Н., Шачнев В. И. Оценка чувствительностей функции скорости роста G(x) и функции распределения легирующих добавок N(x) для хлоридного процесса в вертикальном реакторе. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1973, вып. 8, с. 25—31.

- Определение оптимальных условий роста и легирования кремния в гидридном эпитаксиальном процессе. / Е. П. Прокопьев, В. Ф. Афанасович, В. И. Шачнев и др. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1974, вып. 1, с. 34—41

- Прокопьев Е. П., Кузнецов Ю. Н. О возможности проведения вакуумной эпитаксии кремния в космическом пространстве. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1972, вып. 1, с. 53—61.

- Прокопьев Е. П., Кузнецов Ю. Н. О феноменологической теории процессов наращивания полупроводниковых материалов. — Электронная техника. Сер. Микроэлектроника, 1974, вып. 2, с.. 43—47.

- Основы теории роста и легирования эпитаксиальных пленок кремния в открытом тетрахлоридном процессе. / Е. П Прокопьев, Ю. Н. Кузнецов, В. И. Шачнев, А. Г. Усков. — Журнал физической химии, 1976, т. 50, № 7, с. 2941—2946.

- Рост и легирование эпитаксиальных слоев кремния в открытом тетрахлоридном процессе для случая вертикального реактора с цилиндрическим пьедесталом. / Е. П. Прокопьев, Ю. Н. Кузнецов, В. М. Бирюков, А. А. Костромин. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1977. вып. 2, с. 62—74.

- Прокопьев Е. П. О режимах протекания процессов роста и легирования эпитаксиальных пленок кремния в открытом тетрахлоридном процессе. — В кн.: Тезисы докладов "III Всесоюзной конференции по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов". — М.: Наука, 1975, с. 81.

- Об аномалиях скорости эпитаксиального наращивания кремния в вертикальном реакторе. / Е. П. Прокопьев, Ю. Н. Кузнецов, В. М. Бирюком, С В. Родионов. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1974, вып. 8, с. 52—57.

- Прокопьев Е. П. О процессах роста и легирования эпитаксиальных пленок кремния в открытом тетрахлоридном процессе. — Журнал прикладной химии, 1976, т. 49, № 7, с. 1924—1932.

- О взаимосвязи между статическими и аналитическими методами описания процессов роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния. / Е. П. Прокопьев, Ю. Н. Кузнецов, Ю. А. Бычков и др. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1977, вып. 8, с. 122—125.

- К теории роста и легирования эпитаксиальных слоев полупроводников из парогазовой фазы в условиях микрогравитации. / А. Ю. Малинин, Е. П. Прокопьев, Е. В. Марков и др. — Программа и тезисы докладов "Совещание стран-участниц "Интеркосмос" по вопросам космической технологии". — М.: ИКИ АН СССР, 1978, с. 6.

- Гибридные модели процессов роста и легирования эпитаксиальных слоев полупроводников. / А. Ю. Малинин, Е. П. Прокопьев, Ю. Н. Кузнецов и др. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1976, вып. 10, с. 9—26.

- К вопросу проведения в космическом пространстве вакуумной эпитаксии элементарных полупроводников. / А. Ю. Малинин, Е. П. Прокопьев, Ю. Н. Кузнецов, В. Т. Хряпов. — В сб.: Получение и поведение материалов в космосе. — М.:Наука, 1973, с. 8—15.

- К теории процессов эпитаксиального роста и легирования слоев кремния в гидридном процессе при наличии гомогенного разложения моносилана в объеме газовой смеси в вертикальном реакторе. / Е. П. Прокопьев, В.Ф. Афанасович, Ю. Н. Кузнецов и др. — Журнал прикладной химии, 1979, т. 52, № 2, с. 512—516.

- Расчет устойчивости функций скорости роста G(x) и уровня легирования N(x) эпитаксиальных слоев кремния в гидридном процессе. / Е. П. Прокопьев, В. Ф. Афанасович, Ю. Н. Кузнецов и др. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-2369.

- Особенности процессов роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния в гидридном процессе. /Ю.Н. Кузнецов, А. Ю. Малинин, Е. П. Прокопьев и др. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1978, вып. 2, с. 47—55.

- Основные критериальные зависимости для процессов эпитаксиального роста кремния из парогазовой фазы в условиях микрогравитации. / Ю. Н. Кузнецов, А. Ю. Малинин, Е. П. Прокопьев и др. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1978, вып. 6, с. 28—34.

- Прокопьев Е. П., Афанасович В. Ф. Бирюков В. М, и др. — В сб.: "Проблемы роста полупроводниковых кристаллов и пленок". — М.: ВИНИТИ, т. 1, per. № 158-80, т. 2, рег. № 159-80. — 565 с.

- Теория LPCVD метода наращивания поликристаллических слоев кремния. / А. Ю. Малинин, Ю. Н. Кузнецов, Е. П. Прокопьев, И. В. Коробов. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1979, вып. 2, с. 34—38.

- О возможности построения гибридной модели процессов роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния в открытом тетрахлоридном процессе. / А. Ю. Малинин, Ю. Н. Кузнецов, Е. П. Прокопьев и др. — В кн.: Тезисы докладов "VIII Всесоюзной конференции по микроэлектронике". — М.: Ред.изд. отд. МИЭТ, 1978, с. 53.

- К теории роста и легирования эпитаксиальных слоев полупроводников из парогазовой фазы в условиях микрогравитации. / А. Ю. Малинин, Е. П. Прокопьев, Е. В. Марков и др. — Физика и техника полупроводников, 1979, т. 13, № 7, с. 2075.

- Обзор теории роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния из парогазовой фазы в проточных системах. /А Ю. Малинин, В. А. Федоров, Е. П. Прокопьев и др. —Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-2621.

- Прокопьев Е. П. Особенности роста и легирования эпитаксиальных слоев полупроводников в проточных системах.— В кн.: Тезисы докладов "IV Всесоюзной конференции по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов". — М.: Наука, 1979, с. 121.

- Прокопьев Е. П., Фокина Л. А. К теории процессов осаждения полупроводниковых и диэлектрических пленок в диффузионных печах при пониженных давлениях. I. Случай диффузионно-кинетического режима процессов. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1980, вып. 3, с. 53—57.

- Прокопьев Е. П. К теории процессов осаждения полупроводниковых и диэлектрических пленок в диффузионных печах при пониженных давлениях. II. Кинетический и диффузионный режимы процессов. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1980, вып. 5, с. 78—81.

- Прокопьев Е. П. К теории эпитаксиального роста кремния в открытом тетрахлоридном процессе, включающей процессы молекулярной диффузии и термодиффузии в стационарном пограничном слое. — Журнал прикладной химии, 1981, т. 54, №7, с. 1468—1473.

- Прокопьев Е П. Учет влияния термодиффузии при наращивании эпитаксиальных слоев кремния в гидридном процессе. Журнал прикладной химии, 1981, т. 54, № 7, с. 1599— 1601.

- Исследование процесса наращивания кремниевых эпитаксиальных слоев в гидридном процессе. / Е. П. Прокопьев, В. А. Тверсков, В. М. Суворов и др. — Журнал прикладной химии, 1981, т. 54, № 9 с. 1963—1968.

- Исследование процесса наращивания эпитаксиальных слоев кремния в открытом тетрахлоридном процессе. / Е. П. Прокопьев, И. В. Коробов, А. А. Костромин и др.— Журнал прикладной химии, 1981, т. 54, № 9, с. 2133—2137.

- Прокопьев Е. П. Эффузия и космическое электронное материаловедение. — Электронная техника. Сер. Микроэлектроника, 1981, вып. 1, с. 3—5.

- Прокопьев Е. П. Об использовании вакуума космического пространства в процессе осаждения слоев кремния на подложки в диффузионных печах. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника". Р-3050.

- Прокопьев Е. П. Об исследовании новых видов конвективных потоков в космическом электронном материаловедении — Электронная техника. Сер. Микроэлектроника, 1981, вып. 1 с. 6—8.

- Прокопьев Е. П. Об исследовании новых видов конвективных потоков в условиях микрогравитации и их возможной роли в космическом электронном материаловедении. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-3291.

- Прокопьев Е. П. К вопросу теории автоэпитаксии кремния. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1981, вып. 5, с. 8—10.

- Прокопьев Е. П. Об учете вклада стефановского потока при автоэпитаксии кремнием в открытом тетрахлоридном процессе. — Электронная техника. Сер. Микроэлектроника, 1981, вып. 2, с. 51—53.

- О газовой динамике наращивания эпитаксиальных слоев кремния в системе SiH4—SiCl4—H2 / Е. П. Прокопьев, В. А. Тверсков, В. М. Суворов, Л. А. Фокина. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1981, вып. 3, с. 30—33.

- Прокопьев Е. П., Фокина Л. А. Математическое описание процесса эпитаксиального роста кремния. VI. Учет вращения подложкодержателя (пирамиды). — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-3078.

- Прокопьев Е. П. О теории массопереноса в процессах роста полупроводниковых слоев. — Теоретические основы химической технологии, 1983, т. 17, № 5, с. 559—603.

- Исследование массопереноса в условиях микрогравитации в стационарном пограничном слое для процессов эпитаксиального роста полупроводниковых слоев. / Е. П. Прокопьев, В. М. Бирюков, Е.В. Марков и др. — Программа и тезисы докладов "XI Гагаринские чтения". — М.: МАИ, 1981, с. 5.

- Исследование процесса наращивания эпитаксиальных слоев кремния в дихлорсилановом процессе. / Е П. Прокопьев, В. Б. Петров, В. М. Суворов и др. — Журнал прикладной химии. 1983, т. 56, № 2. с. 410—412.

- О газовой динамике наращивания эпитаксиальных слоев кремния в системе SiH4—SiCl4—Н2. П. Учет газофазного разложения моносилана. / Е. П. Прокопьев, В. М. Суворов, В. А. Тверсков, Л. А. Фокина. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1981, вып. 6, с. 42—45.

- Прокопьев Е. П., Кузнецов Ю. Н., Афанасович В. Ф. Анализ стабильности процессов роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния в гидридном процессе. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-3534.

- Современное состояние технологии получения полупроводниковых материалов и перспективы ее развития в условиях космического пространства / А. Ю. Малинин, Ю. Н. Кузнецов, Е. П. Прокопьев и др. — Программа и тезисы докладов на научно-техническом семинаре "Проблемы космического производства и технологии". — Калининград, Моск. обл., 18—20апреля 1977. с. 10.

- Прокопьев Е. П. О газовой динамике наращивания эпитаксиальных слоев кремния в системе SiH4—SiCl4—Н2. III. Теория общего случая переходного режима процесса. — Электронная техника. Сер Материалы, 1981, вып. 7, с. 51—52.

- Особенности роста эпитаксиальных слоев кремния из дихлорсиланового процесса. / В. А. Тверсков, В. Б. Петров, Е. П. Прокопьев и др. — В сб. трудов Всесоюзного семинара "Применение эпитаксиальной технологии в производстве полупроводниковых силовых приборов". — Элласте: Изд-во АН ЭССР, 1981, с. 6-10.

- Прокопьев Е. П., Тарасов В. Д., Хряпов В. Т. Анализ массопереноса в условиях микрогравитации в стационарном пограничном слое для процессов эпитаксиального роста полупроводниковых слоев. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1982, вып. 1, с. 29—31.

- О газовой динамике наращивания эпитаксиальных слоев кремния в системе SiH4—SiCl4—H2 IV. Оптимизация процесса. / Е. П. Прокопьев, Ю. А Емельянов, В. А. Тверсков, В.М.Суворов. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1981, вып. 8, с. 38—40.

- Прокопьев Е. П., Костромин А. А., Русаков П. В. Об учете вклада естественной конвекции в процессе наращивания эпитаксиальных слоев кремния в тетрахлоридном процессе. — Электронная техника. Сер. Микроэлектроника, 1982, вып. 6, с. 86—37.

- Прокопьев Е. П. Роль диффузионных процессов в космическом материаловедении. — В кн.: "Научные чтения по авиации и космонавтике". — М.: Наука, 1980. с. 290.

- Особенности математического моделирования процессов роста и легирования монокристаллов и эпитаксиальных слоев полупроводников из парогазовой фазы в условиях невесомости. —	Программа и тезисы докладов "XVI научные чтения К. Э. Циолковского". — Калуга: ИИЕТ, 1981, с. 24.

- Прокопьев Е. П., Костромин А. А., Русаков П. В. К вопросу математического описания промышленных вертикальных реакторов наращивания эпитаксиальных слоев кремния. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1982, вып. 1, с. 41—43.

- Исследование процесса промышленной эпитаксии кремния в вертикальном цилиндрическом реакторе. / Е. Р. Прокопьев, А. А. Костромин, Ю. Д. Чистяков и др. — Электронная техника Сер. Материалы, 1982, вып. 2, с. 6—10.

- Теория поверхностных процессов, определяющих скорость роста эпитаксиальных слоев в системе SiH4—Н2 при пониженных давлениях. / В. А. Федоров, Е. П. Прокопьев, С. В. Петров. Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-3534.

- Анализ поверхностных реакций, определяющих скорости роста эпитаксиальных слоев кремния в системах SiH4-SiСl4—Н2 и SiH4—SiH2Cl2—Н2. / В. А. Федоров, С. В. Петров, Е. П. Прокопьев и др. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-3534

- Прокопьев Е. П., Суворов В. М,, Тверсков В. А. О газовой динамике наращивания эпитаксиальных слоев кремния в системе SiH4—SiCl4—H2 V. Поверхностные реакции, определяющие скорость роста. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-3640.

- Прокопьев Е. П., Тверской В. Л. Исследование нестационарных процессов роста автоэпитаксиальных слоев кремния. — Журнал прикладной химии, 1983, т. 55, № 5, с. 1135—1136.

- Прокопьев Е. П. Химическая гидродинамика процесса роста эпитаксиальных слоев кремния. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1983, вып. 7, с. 70—71.

- Прокопьев Е. П., Тверсков В. А. Анализ гидродинамики диффузионной области процесса наращивания эпитаксиальных слоев кремния в вертикальных реакторах. — Журнал прикладной химии, 1985, т. 58, № 2, с. 455—457.

- Прокопьев Е. П. Исследование процесса наращивания эпитаксиальных слоев кремния в вертикальных реакторах — Теоретические основы химической технологии, 1986, т. 20, № 3, с. 698—701.

- Прокопьев Е. П. Особенности химической гидродинамики процесса наращивания эпитаксиальных слоев кремния в вертикальных реакторах. — Журнал прикладной химии, 1983, т. 56, № 7, с. 1636—1638.

- Прокопьев Е. П., Тарасов В. Д., Хряпов В. Г. Применение модели реактора идеального смешения Борескова-Слинько для расчета наращивания эпитаксиальных слоев кремния в условиях невесомости при пониженных давлениях. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1982, вып. 8, с. 21—24.

- Прокопьев Е. П., Тверсков В. А. Применение модели нестационарной диффузии Франк-Каменецкого к исследованию процесса роста автоэпитаксиальных слоев кремния. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1982, вып. 9, с. 33—35.

- Прокопьев Е, П. Исследование в области материаловедения Теория, методы исследований, применение. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-3870.

- Исследование поверхностных реакций, определяющих скорость роста эпитаксиальных слоев кремния в системе SiH4—SiH2Cl2—Н2. / Е. П. Прокопьев, В. М. Суворов, С. В. Петров, Е. Н. Беляева. — Журнал прикладной химии, 1985, т. 58, № 5, с. 1057—1061.

- Прокопьев Е. П. Исследование гидродинамики процессов роста эпитаксиальных слоев кремния. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-4164.

- Прокопьев Е. П. К вопросу теории массопереноса в процессах автоэпитаксиального роста кремния для случая гидридного процесса в условиях газофазного разложения моносилана. — Журнал прикладной химии, 1986, т. 59, № 7, с. 659.

- Применение теории пограничного слоя Ландау для исследования химической гидродинамики процессов роста монокристаллов и пленок в условиях невесомости. / Е. П. Прокопьев, В. Т. Хряпов, Е. В. Марков и др. — В кн.: Тезисы докладов "III Всесоюзный семинар по проблемам гидродинамики и тепло -, массообмену в условиях невесомости". — М.: ИМП АН СССР, 1984, с. 67.

- Прокопьев Е. П., Хашимов Ф. Р. Математические модели процессов роста эпитаксиальных слоев кремния в промышленных тетрахлоридном и гидридном процессах. — В кн.: Тезисы докладов I Всесоюзной конференции "Физические методы исследования поверхности и диагностики материалов и элементов вычислительной техники на основе кремния". — Кишинев: Штиница, 1986, с. 61.

- Прокопьев Е. П. Исследование химической гидродинамики в эпитаксиальных реакторах. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-4321.

- Особенности математического моделирования процессов роста и легирования монокристаллов и эпитаксиальных слоев полупроводников из парогазовой фазы в условиях невесомости. / Е. П. Прокопьев, Е. В. Марков, Е. Т. Соломин. — В кн.: К. Э. Циолковский и проблемы космического производства. — М.: ИИЕТАН СССР, 1982, с. 105—109.

- Прокопьев Е. П., Суворов В. М. Особенности процесса роста эпитаксиальных слоев кремния в системе SiH4—Н2. при пониженном давлении. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1988, вып. 5, с. 40—43.

- Прокопьев Е. П., Суворов В. М, Тверсков В. А. О локальных характеристиках химической гидродинамики процесса роста эпитаксиальных слоев кремния в высокопроизводительных промышленных реакторах вертикального типа. — Электронная техника, 1985, вып. 12, с. 73—75.

- Прокопьев Е. П. О возможностях процесса парогазовой левитационной эпитаксии кремния. — Журнал прикладной химии, 1990, т. 63, N° 6, с. 1401—1403.

- Прокопьев Е. П. О возможной фрактальной структуре вихрей в эпитаксиальном реакторе наращивания полупроводниковых слоев. — Электронная техника. Сер. Материалы, 1991, вып. 1, с. 60—61.

- Прокопьев Е. П. О процессах массопереноса и кинетики осаждения пленок кремния LICVD методом. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-5476.

- К вопросу теории массопереноса в процессах эпитаксиального роста полупроводниковых слоев. /Е. П. Прокопьев, В. С. Белоусов, С. В. Петров, В. М. Суворов. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-5476.

- Прокопьев Е. П. О гидродинамике процесса наращивания эпитаксиальных слоев полупроводников в вертикальном реакторе. —Журнал прикладной химии, 1992, т. 65, № 5, с. 1811—1812.

- Прокопьев Е. П., Стаценко В. Н., Зотов В. В. Особенности массопереноса в гидридном и хлоридных процессах наращивания слоев кремния при быстром импульсном нагреве подложек некогерентными источниками света. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-5490.

- Прокопьев Е. П., Зотов В. В., Стаценко В. Н. Модель нестационарной диффузионной кинетики роста слоев кремния в гидридном и тетрахлоридном процессах при быстром импульсном термическом нагреве. — Высокочистые вещества, 1993, № 5, с. 165—173.

- Прокопьев Е. П. Катализ германием роста слоев GexSi1-x в смешанных гидридном и дихлорсилановом процессах. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-5482.

- Bloem J., Gilling L. J. Mechanism of the chemical vapour deposition. — In.: Current Topics in Material Science, v. 1, ed. by E. Kaldis North-Holl. Publ. Сотр., 1978, p. 147—342.

- Франк-Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. — М.: Наука, 1967, — 492 с.

- Van der Putte, Gilling L. J., Bloem J. Growth and Etching of silicon in chemical vapour deposition systems. — J. Crys. Growth. 1975, v. 31, № 1, p. 299—318.

- Новые исследования некоторых перспективных технологических процессов роста и легирования слоев кремния. /В. В. Зотов, С. В. Петров, Е. П. Прокопьев и др. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-5497.

- Прокопьев Е. П. Исследования в области электронного материаловедения и сложных систем. — Депонирована в ЦНИИ "Электроника", Р-5503.

- Bloem J, High chemical vapour deposition rates of epitaxial silicon layers. — J. Crys. Growth. 1973, v. 18, № 2, p. 1973—1981.

- Grove A, S. Physics and Technology of Semiconductor Divices. Wiley, 1967, p. 11.

- Farrow R. F. C. The kinetics of silicon deposition on silicon by pyrolysis of silane. — J. Electrochem. Soc, 1974, v. 121, № 2, p. 899—910.

- Shepherd W. H. Vapour phase deposition and etching of silicon. — J. Electrochem. Soc, 1965, v. 112, № 2, p. 988—998.

- Wolf H. F. — Semiconductors Wiley - Interscience, 1971, p. 234.

- A stagnant layer model for the epitaxial growth of silicon from silane in a horizontal reactor. /Eversteyn F. C, Severin P. J. W, Brekel С H. J. v. d., Pick H. L. — J. Electrochem. Soc, 1970, v. 117, № 2, p. 925—932.

- Bradshaw S. E. The kinetics of epitaxial deposition by the hidrogen reduction of chlorsilane. — In J. Electronics, 1966, v. 24, №1, p. 205—211.

- Daw A. N., Pal D. K., Kowar M. K. Modelling of epitaxial growth rate of silicon by vapour phase epitaxy. — Microelectronics J., 1990, v. 21, № 5.

- Глазов В. M., Земсков В. С. Физико-химические основы легирования полупроводников. — М.: Наука, 1967. — 370 с.

EXPERIMENTAL AND INDUSTRIAL SILICON EPITAXY (Общий список)

- E.P.Prokop'ev,  two co-authors.  Mathematical description of process of epitaxial silicon growth.  I. Total organization of problem of optimization of  epitaxial  growth  reactors.  Elektronnaya  tekhnika. Ser.6. Materialy. 1972. No 5. P.58-63.

- E.P.Prokop'ev, three co-authors. Mathematical description of process of epitaxial silicon growth. II. Analytical formula of growth rate function.  Elektronnaya tekhnika.  Ser.6.  Materialy.  1972.  No 7. P.44-52.

- E.P.Prokop'ev, three co-authors. Mathematical description of process of epitaxial silicon growth. III. Non-stationary process of growth. Ibidem 1973. No 1. P.44-50.

- E.P.Prokop'ev, four co-authors. Mathematical description of silicon epitaxial growth process.  IV. Calculation of longitudional diffusion. Ibidem. 1973. No 2. P.27-31.

- E.P.Prokop'ev, four co-author. Mathematical description of silicon epitaxial  growth process in cylindrical circular canal of variable section. Ibidem. 1973. No 3. P.43-51.

- E.P.Prokop'ev,  two co-authors. A simple analytical model of silicon epitaxial growth in tetrachloride process.  Ibidem.  1973.  No 7. P.64-70.

- E.P.Prokop'ev, three co-authors.  About regimes of silicon epitaxial growth from vapour gas phase.  Teoreticheskie osnovy khimicheskoi tekhnologii. 1975. V.9. No 8. P.448-452.

- E.P.Prokop'ev,  seven co-authors. Elementary theory of growth and doping of epitaxial silicon films. In book: Rep. thes. "V Symposium on processes of growth and synthesis of semiconductor crystals and wafers". Novosibirsk. Publ. INC SO AN USSR. P.29.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Calculation of sensibilities of growth rate function G(x) and function of distribution of doping impurities N(x) for chloride and hydride processes in vertical reactor. Elektronnaya teknika. Ser.6. Materialy. 1973.No 8. P.25-31.

- E.P.Prokop'ev, five co-authors. Optimization of growth and doping of silicon in hydride epitaxial process. Ibidem. 1974. No 1. P.34-41.

- E.P.Prokop'ev, one co-author. About possibility to carry out vacuum silicon epitaxy in space. Ibidem. 1974. No 1. P.53-61.

- E.P.Prokop'ev, one co-author. About phenomenological theory of growth  processes  of semiconductor materials. Elektronnaya tekhnika. Ser.3. Mikroelektronika. 1974. No 2. P.43-47.

- E.P.Prokop'ev, three co-authors. Basis of growth and doping theory of epitaxial silicon films in tetrachloride process. Zhurnal fizicheskoi khimii. 1976. V.50. No 7. P.2941-2946.

- E.P.Prokop'ev, three co-authors.  Growth and doping of epitaxial silicon  layers in tetrachloride process for case of vertical reactor. Elektronnaya teknika. Ser.6. Materialy. 1977. No 2. P.62-74.

- E.P.Prokop'ev. Regimes of growth and doping processes of epitaxial silicon films in tetrachloride process.  In book:  Rep.  thes. "III All-union conf.  on physical and chemical bases of doping of  semiconductor materials. Moscow. Nauka. 1975. P.1.

- E.P.Prokop'ev,  three  co-authors.  Anomalies  of epitaxial  silicon growth rate in vertical reactor. Elektronnaya teknika. Ser.6. Materialy. 1974. No 8. P.52-57.

- E.P.Prokop'ev.  About processes of growth and doping of epitaxial silicon films in tetrachloride  process.  Zhurnal  prikladnoi  khimii. 1976. V.49. No 7. P.1924-1932.

- E.P.Prokop'ev.  Connection between statistical and analytical methods of description of growth and doping processes of epitaxial silicon layers.  Elektronnaya  teknika.  Ser.6.  Materialy.  1977.  No 8. P.122-125.

- E.P.Prokop'ev, four co-authors. To theory of growth and doping of epitaxial  semiconductor layers from vapour and gas phase in conditions of microgravitation.  Progr.  and rep. thes. "Conf. country-participation "Interkosmos" on questions of space technology".  Moscow. Publ. IKI AN USSR. 1978. P.6.

- E.P.Prokop'ev,  six co-authors.  Gybride models of  processes  of growth  and  doping  of  epitaxial semiconductor layers.  Elektronnaya tekhnika. Ser.6. Materialy. 1976. No 10. P.9-26.

- E.P.Prokop'ev, three co-authors. To question of carring out vacuum epitaxy of elementary semiconductors in space.  In book:  "Production and behaviour of materials in space". Moscow. Nauka. 1973. P.8-15.

- E.P.Prokop'ev, six co-authors. To theory of processes of epitaxial growth and doping of silicon layers in hydride process in conditions of homogenic monosilane decomposition in volume of gas mixture in vertical reactor. Zhurnal prikladnoi khimii. 1979. V.52. No 2. P.512-516.

- E.P.Prokop'ev, fife co-authors. Calculation of stability of growth rate function G(x) and doping level function N(x) of epitaxial silicon layers in hydride process.  Moscow.  1978.  5 p.  Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-2369.

- E.P.Prokop'ev, six co-authors. Peculiarities  of  processes  of  growth  and  doping  of  epitaxial  silicon layers in hydride process. Elektronnaya tekhnika. Ser.6. Materialy. 1978. No 2. P.47-55.

- E.P.Prokop'ev,  fife co-authors. Principal criterial dependences for  processes  of  epitaxial  silicon growth from vapour gas phase in condition of microgravitation.  Elektronnaya tekhnika. Ser.6. Materialy. 1978. No 6. P.28-34.

- E.P.Prokop'ev, seven co-authors. In coll.: Growth problems of semiconductor crystals and films.  Moscow. VINITI. V.1, No 158-80; V.2, No. 159-80. 565 p.

- E.P.Prokop'ev, four co-authors.  The  theory of LPCVD method of growth of polycrystaline silicon layers.  Elektronnaya tekhnika. Ser.6. Materialy. 1979. No 2. P.34-38.

- E.P.Prokop'ev, six co-authors. Possibility of construction of hybride model of growth processes and doping of epitaxial silicon layers in tetrachloride process.  In book:  Rep.  thes.  "VIII All-union conf. on microelectronics ". Moscow. MIET Publ. 1978. P.53.

- E.P.Prokop'ev, seven co-authors. Growth and doping theory of epitaxial semiconductor layers from vapour gas phase in conditions of microgravitation.  Fizika i tekhnika  poluprovodnikov.  1979.  V.13.  No  7. P.2075.

- E.P.Prokop'ev, eight co-authors. Report of theory of growth and doping of epitaxial silicon layers from vapour gas phase in  flowing systems.  Moscow.  1979.  50 p.  Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-2621.

- E.P.Prokop'ev.  Peculiriaties of growth and doping of epitaxial semiconductor  layers  in flowing systems.  In book:  Rep.  thes.  "IV All-union conf.  on physical and chemical bases of doping of  semiconductor materials". Moscow. Nauka. 1979. P.121.

- E.P.Prokop'ev,  one co-author.  The theory of growth processes of semiconductor and dielectric films in diffusion furnaces at low pressure. I. Diffusion-kinetic regimes. Elektronnaya tekhnika. Ser.6. Materialy. 1980. No. 3. P.53-57.

- E.P.Prokop'ev. Theory of growth processes of semiconductor and dielectric films in diffusion furnaces at low pressure.  II. Kinetic and diffusion regimes of processes. Ibidem. 1980. No 5. P.78-81.

- E.P.Prokop'ev. Theory of epitaxial silicon growth in tetrachloride  process including molecular diffusion processes and thermodiffusion in stationary boundary layer.  Zhurnal prikladnoi khimii.  1981. V.54. No 7. P.1468-1473.

- E.P.Prokop'ev. Calculation of thermodiffusion influence on growth of epitaxial silicon layers in  hydride  process.  Zhurnal prikladnoi khimii. 1981. V.54. No 7. P.1599-1601.

- E.P.Prokop'ev,  six co-authors. Investigation of growth of epitaxial silicon layers in hydride  process.  Zhurnal  prikladnoi  khimii. 1981. V.54. No 9. P.1963-1966.

- E.P.Prokop'ev, five co-authors. Investigation of process of growth of epitaxial silicon layers in tetrachloride  process.  Zhurnal prikladnoi khimii. 1981. V.54. No.9. P.2133-2137.

- E.P.Prokop'ev.  Effussion and space electron material science and technology.  Elektronnaya tekhnika.  Ser.3. Mikroelektronika. 1981. No.1. P.3-5.

- E.P.Prokop'ev. Investigation of novel type convective flows in space materil science. Elektronnaya tekhnika. Ser.3. Mikroelektronika. 1981. No 1. P.6-8.

- E.P.Prokop'ev. Investigation of novel type convective flows in microgravitation conditions and their possible role in space electron material science.  Moscow. 1981. 5 p. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-3291.

- E.P.Prokop'ev.  To question of epitaxial silicon  growth  theory. Elektronnaya tekhnika. Ser.3. Mikroelektronika. 1981. No 5. P.8-10.

- E.P.Prokop'ev.  About calculation of influence of Stephan flow at silicon epitaxy in tetrachloride  process.  Elektronnaya  tekhnika. Ser.6. Materialy. 1981. No 2. P.51-53.

- E.P.Prokop'ev, three co-authors. About gas dynamics of growth of epitaxial silicon layers in system SiH4-SiCl4-H2. Elektronnaya tekhnika. Ser.6. Materialy. 1981. No 3. P.30-33.

- E.P.Prokop'ev, one co-author. Mathematical description of epitaxial silicon growth. VI. Calculation of rotation of pyramide. Moscow. 1981. 5 p. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-3078.

- E.P.Prokop'ev. About masstransfer in processes of growth of semiconductor layers.  Teoreticheskie osnovy khimicheskoi tekhnologii. 1983. V.17. No 5. P.599-603.

- E.P.Prokop'ev,  six co-authors. Investigation of mass transfer in condition microgravitation in stationary bound layer for process of epitaxial growth of semiconductor layers.  Progr.  and rep.  thes. "11 Gagarinskie chteniya". Moscow. MAI Publ.1981. P.5.

- E.P.Prokop'ev, four co-authors.  Investigation of process of growth of epitaxial silicon layers in dichlorsilane process.  Zhurnal prikladnoi khimii.. 1983. V.56. No 2. P.410-412.

- E.P.Prokop'ev, three co-authors. About gas dynamics of growth of epitaxial silicon layers in system SiH4-SiCl4-H2.  II.  Calculation of gas phase decomposition of monosilane. Elektronnaya tekhnika. Ser.6. Materialy. 1981. No 6. P.42-45.

- E.P.Prokop'ev.  About gas dynamics of growth of epitaxial silicon layers in system SiH4-SiCl4-H2.  III.  The theory of general case of transition regime of process. Ibidem. 1981. No 7. P.51-52.

- E.P.Prokop'ev, three co-authors. About gas dynamics of growth of epitaxial silicon layers.  IV.  Optimization of process. Ibidem. 1981. No 8. P.38-40.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors.  Analysis of stability of processes of growth and doping of epitaxial silicon layers in  hydride  process. Moscow. 1982. P.41. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-3534.

- E.P.Prokop'ev, five co-authors. Modern state of technology of production of semiconductor materials and perspectives her  development in space conditions. Progr. and rep. thes. on science and technical seminar "Problems of space industry and  technology".  Kaliningrad, Moscow region, 18-20 April 1977. P.10.

- E.P.Prokop'ev,  five co-authors. Peculiriaties of growth of epitaxial silicon  layers  from  dichlorsilane  process.  Coll. work of All-union seminare "Application of epitaxial technology in industry of semiconductor power devices". Ellaste. Publ. AN Est.SSR. 1981. P.6-10.

- E.P.Prokop'ev,two co-authors. Analysis of mass transfer in conditions microgravitation in stationary boundary layer for processes of epitaxial growth of semiconductor  layers. Elektronnaya  tehknika.  Ser.6. Materialy. 1982. No. 1. P.29-31.

- E.P.Prokop'ev,  two  co-authors.  About calculation of contribution of natural convection in growth process of epitaxial silicon layers in tetrachloride process.  Elektronnaya tekhnika. Ser.3. Mikroelektronika. 1982. No 6. P.86-87.

- E.P.Prokop'ev.  Role of diffusion processes in space material science and technology. In book: Nauchnye chteniya po aviatsii i kosmonavtike. Moscow. Nauka. 1980. P.290.

- E.P.Prokop'ev,  five co-authors.  Peculiriaties of  mathematical modeling of processes of growth and doping of monocrystals and epitaxial semiconductor layers from gas and vapour phase in conditions microgravitation. Progr. and rep. thes. "16 nauchnye chteniya po aviatsii i kosmonavtike". Kaluga. Publ. IET. 1981. P.24.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. To question of mathematical description of industrial vertical reactors for growth of epitaxial silicon layers. Elektronnaya tehknika. Ser.6. Materialy. 1982. No 1. P.41-43.

- E.P.Prokop'ev, four co-authors. Investigation of process of industrial silicon epitaxy in vertical cylinder reactor.  Ibidem.  1982. No. 2. P.6-10.

- E.P.Prokop'ev,  four co-authors.  The theory of surface processes determining  growth  rate of epitaxial silicon layers in system SiH4-H2 at low pressures. Moscow. 1982. P.44. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-3534.

- E.P.Prokop'ev, four co-authors.  Analysis of surface reactions determinig growth rate of epitaxial silicon layers in systems  SiH4-SiCl4-H2  and SiH4-SiH2Cl2-H2.  Moscow. 1982. P.43. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-3534.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. About gas dynamics of growth of epitaxial silicon layers in system SiH4-SiCl4-H2. V. Surface reactions determining growth rate.  Moscow.  1982.  6 p.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-3640.

- E.P.Prokop'ev, one co-author.  Investigation of non-stationary growth processes of epitaxial silicon layers.  Zhurnal prikladnoi khimii. 1983. V.55. No 5. P.1135-1136.

- E.P.Prokop'ev. The chemical hydrodynamics of growth processes of epitaxial silicon layers.  Elektronnaya  tekhnika.  Ser.6.  Materialy. 1983. No. 7. P.70-71.

- E.P.Prokop'ev, one co-author. Analysis of hydrodynamics of diffusion regime of growth processes of epitaxial silicon  layers.  Zhurnal prikladnoi khimii. 1985. V.58. No 2. P.455-457.

- E.P.Prokop'ev. Investigation of growth process of epitaxial silicon layers in vertical reactors.  Teoreticheskie  osnovy  khimicheskoi tekhnologii. 1986. V.20. No 3. P.698-701.

- E.P.Prokop'ev. Peculiriaties of chemical hydrodynamics of growth processes of epitaxial  silicon  layers.  Zhurnal  prikladnoi  khimii. 1983. V.56. No 7. P.1636-1638.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Application of Boreskov-Slin'ko reactor model for calculation of growth of epitaxial  silicon layers in conditions  microgravitation at low pressures.  Elektronnaya tekhnika. Ser.6. Materialy. 1982. No 8. P.21-24.

- E.P.Prokop'ev,  one  co-author.  Application  of  non-stationary Frank-Kamenetskii diffusion model to investigation of growth processes of epitaxial silicon layers. Ibidem. 1982. No 9. P.33-35.

- E.P.Prokop'ev.  Investigation in materials science region. Theory, methods of investigations, applications. Moscow. 1984. 52 p. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-3870.

- E.P.Prokop'ev, three co-authors. Investigation of surface reactions  determining  growth  rate  of  epitaxial  silicon layers in system SiH4-SiH2Cl2-H2.  Zhurnal  prikladnoi  khimii.  1985.  V.58.   No. 5. P.1057-1061.

- E.P.Prokop'ev. Investigation of hydrodynamics of growth processes of epitaxial silicon layers.  Moscow.  1985. P.22-25. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-4164.

- E.P.Prokop'ev.  To  question of mass transfer theory in processes of epitaxial silicon growth for the case of hydride process in  conditions of disintegration of monosilane.  Zhurnal prikladnoi khimii.  1986. V.59. No. 7. P.659.

- E.P.Prokop'ev, four co-authors. Application of theory of boundary Landau  layer for investigation of chemical hydrodynamics of growth of monocrystals and films in conditions of microgravitation.  In  book:  "3 All-union  seminar  on  problems  of hydrodynamics and heat- and mass-transfer in conditions of microgravitation".  Moscow.  Publ. IPM AN USSR. 1984. P.67.

- E.P.Prokop'ev.  Investigation of chemical hydrodynamics in epitaxial reactors.  Moscow.  1987. 6 p. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-4321.

- E.P.Prokop'ev, one co-author. Mathematical models of growth processes of epitaxial silicon layers  in  industrial  tetrachloride  and hydride processes.  In book:  Rep.  thes.  1 All-union conf. "Physical methods of investigations of surface and diagnostics of materials  and elements of computer technique on base of silicon". Kishinev. Shtinitsa. 1986. P.61.

- E.P.Prokop'ev, five co-authors. Peculiriaties of mathematical modelling  of  growth  and  doping processes of epitaxial silicon layers from  vapour  gas  phase  in  conditions of microgravitation.  In  book: K.E.Tsiolkovskii and problems of space industry. Moscow. Publ. IIET AN USSR. 1982. P.105-109.

- E.P.Prokop'ev, one co-author. Peculiriaties of growth process of epitaxial silicon layers in system SiH4-H2 at low pressures. Elektronnaya tekhnika. Ser.6. Materialy. 1988. No 5. P.40-43.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. About local chacteristics of chemical hydrodynamics of growth processes of epitaxial silicon layers in industrial reactors of vertical type. Ibidem. 1985. No 12. P.73-75.

- E.P.Prokop'ev.  About possible fractal structure of whilrewind in epitaxial  reactors  of  semiconductor  growth.  Ibidem.  1991.  No. 1. P.60-61.

- E.P.Prokop'ev. About possibilities of process of vapour gas levitation in silicon epitaxy.  Zhurnal prikladnoi khimii.  1990. V.63. No.6. P.1401-1403.

- E.P.Prokop'ev. About hydrodynamics of growth processes of epitaxial silicon layers in vertical reactor.  Ibidem.  1992.  V.65.  No. 5. P.1811-1812.

- E.P.Prokop'ev. About processes of masstransfer and kinetics of deposition of silicon films by LICVD method. Moscow. 1992. P.64. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5476.

- E.P.Prokop'ev, three co-authors. To question of masstransfer theory in  processes of epitaxial semiconductor layer growth.  Ibidem. P.65-74.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Peculiriaties of masstransfer in hydride  and  chloride  processes of growth of silicon layers at speed impulse heating of wafers by noncoherent light sources.  Moscow. 1992. 14 p. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5490.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors.  Model of non-stationary diffusion kinetics of silicon layer growth in hydride and tetrachloride  processes at speed impulse thermal heating.Vysokochistye veshechestva. 1993. No. 5. P.165-173.

- E.P.Prokop'ev.  Catalysis of layer growth GexSi(1-x) by german in mixture hydride and dichlorsilane processes.  Moscow. 1992. 9 p. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5482.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Modelling of process of  silicon layer  growth  in hydride and tetrachloride processes at speed impulse heating by light. Vysokochistye veshechestva. 1994. No 1. P.39-47.

- E.P.Prokop'ev. About diffusion and recombination of point defects in  silicon.  Elektronnaya tekhnika.  Ser.6.  Materialy.  1990.  No 4. P.39-47.

- E.P.Prokop'ev. About possibilities of growth of monocrystals and thin  films of high temperature superconductor materials in conditions of microgravitation. Elektronnaya tekhnika. Ser.6. Materialy. 1991. No.1. P.45-50.

- E.P.Prokop'ev.  About  possibility  of receipt of information bit with help of modification of properties of artifical atoms in semiconductor  superstructures.  Moscow.  1994.  P.178-183.  Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5497.

- E.P.Prokop'ev. Possibility of receipt of infomation bit with help of  modification of properties of artifical atoms in semiconductor superstructures. Mikroelektronika. 1994. In press.

- E.P.Prokop'ev.  Mathematical model of laser photochemical deposition of silicon films in hydride process.  Moscow. 1992. P.63. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5476.

- E.P.Prokop'ev.  About applications of kinetical Chen theory to photochemical method of silicon deposition in hydride process. Moscow. 1992. 48 p. Deposited paper. VINITI. No 2462-B92.

- E.P.Prokop'ev. Mathematical models of laser chemical method of deposition of silicon layers in hydride process.  Moscow.  1992.  P.12-19. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5482.

- E.P.Prokop'ev.  Mathematical model of impulse laser chemical  method of  deposition  of  silicon layers in hydride process.  Moscow.  1992. P.20-27. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5482.

- E.P.Prokop'ev. About calculation of growth rate of laser chemical method of silicon layer deposition in hydride process. Fizika i khimiya obrabotki materialov. 1993. No 3. P.105-108.

- E.P.Prokop'ev, four co-authors. Novel  investigations of some perspective  technological  processes  of growth and doping of silicon layers.  Moscow.  1994.  195 p.  Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5497.

- E.P.Prokop'ev. To question of modelling and optimization of production of epitaxial silicon  layers  in  tetrachloride  process.  Ibidem. P.36-57.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors.  Modelling of processes of growth and doping of silicon layers in tetrachloride process at speed impulse heating of wafers by noncoherent radiation. Ibidem. P.58-85.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors.  Analitical model of growth rate and doping level of epitaxial silicon layers in chloride  and  hydride processes. Ibidem. P.86-113.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors.  About modelling of processes of silicon layer growth at speed impulse heating of wafers by noncoherent radiation. Ibidem. P.137-145.

- E.P.Prokop'ev,  two co-authors.  Nonstationary diffusion kinetics of rapid thermal CVD process of silicon. P.146-147.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Theory of doping of silicon layers deposited at rapid heating of wafers by noncoherent radiation. Ibidem. P.148-158.

- E.P.Prokop'ev. A model of deposition of semiconductor layers  in flowing epitaxial reactor. Ibidem. P.159-166.

DIAMOND FILMS

- E.P.Prokop'ev.  A  simple  mathematical model of growth of diamond layers in gas mixture CH4+H2 at low pressure using heating filament.  Moscow.  1992.  P.28-34.  Deposited  paper.  TSNII "Elektronika". P-5482.

- E.P.Prokop'ev. Modelling of process of diamond layer growth in gas  mixture CH4+H2 of low pressure using heating filament method. Fizika i khimiya obrabotki materialov. 1993. No 6. P.48-52.

a-SiH:H FILMS

- E.P.Prokop'ev, three co-authors. Some aspects of silane plasma chemistry.  Moscow.  1988. 35 p. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-4676.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors.  In book: Rep. thes. "3 All-union conf.  on physics and technology of thin semiconductor films".  Ivanovo-Frankovsk. Publ. IFPI. 1990. P.77.

- E.P.Prokop'ev. Ibidem. P.14.

- E.P.Prokop'ev.  Simulation of silane rf  glow  discharge  plasma. Moscow. 1990. 30 p. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5404.

- E.P.Prokop'ev.  Elementary theory of growth of a-Si:H films. Moscow. 1990. P.36-41. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5413.

- E.P.Prokop'ev.  About theory of growth of a-Si:H  films.  Ibidem. P.33.

- E.P.Prokop'ev. About theory of growth of a-Si:H films in conditions of rf glow discharge in gas mixtures SiH4-H2 and SiH4-He.  Ibidem. P.53-60.

- E.P.Prokop'ev.  About  theory  of growth process amorphous a-Si:H films in conditions of rf glow discharge in silane gas mixtures.  Ibidem. P.40-52.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Elementary theory of a-Si:H film deposition in glow-discharge conditions. Moscow. 1990. P.1-33. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5413.

- Boundary  layer  model  of  a-Si:H  film deposition process in rf glow-discharge conditions. Ibidem. P.42-51.

- E.P.Prokop'ev. Application of nuclear Fliorov filters in the technology of a-Si:H film production. Ibidem. P.30-31.

- E.P.Prokop'ev. The a-Si:H film deposition in rf glow-discharge process in SiH4-H2 mixture.  Elektronnaya tekhnika. Ser.3. Mikroelektronika. 1990. No. 3. P.9-11.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Study of a-Si:H film deposition rf glow-discharge in SiH4-H2 mixture.  Elektronnaya tekhnika. Ser.3. Mikroelektronika. 1990. No 4. P.14-17.

- E.P.Prokop'ev. Mathematical model of a-Si:H film deposition in rf glow-discharge in silane mixtures.  Elektronnaya tekhnika. Ser.3. Mikroelektronika. 1990. No 5. P.68-72.

- E.P.Prokop'ev. Simulation and optimization of a-Si:H film deposition in silane gas mixtures at low pressure. Moscow. 1991. P.2-29. Deposited paper. TSNII "Elektronika". P-5436.

- E.P.Prokop'ev. Elementary analytical model of a-Si:H film deposition in rf glow-discharge conditions in SiH4-H2 gas  mixtures.  Ibidem P.48-57.

- E.P.Prokop'ev.  Boundary layer model of a-Si:H film deposition in rf glow-discharge conditions in SiH4-H2  gas  mixtures.  Vysokochistye veshechestva. 1991. No 2. P.180-184.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Optimization of a-Si:H film deposition in silane rf glow-discharge.  Elektronnaya tekhnika. Ser.6. Materialy. 1991. No 2. P.71-73.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. The a-Si:H film deposition in silane glow discharge at low pressure.  Elektronnaya  tekhnika.  Ser.3. Mikroelektronika. 1991. No 2. P.51-54.

- E.P.Prokop'ev. Model of a-Si:H film deposition in rf glow-discharge conditions in SiH4-H2 and SiH4-He gas mixture.  Izvestiya vuzov. Ser. khimiya  i  khimicheskaya  tekhnologiya.  1991.  V.34.  No.10. P.109-115.

- E.P.Prokop'ev.  Elementary theory of a-Si:H film deposition in rf glow-discharge. Khimiya vysokikh energii. 1992. V.26. No 2. P.169-172.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Analysis of the mathematical model of a-Si:H film deposition rate in silane plasma miztures at low pressure.  Moscow.  1992.  P.2-39.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-5476.

- E.P.Prokop'ev. Elementary analytical model of a-Si:H film deposition in rf glow-discharge conditions in SiH4-H2 gas mixture. Vysokochistye veshechestva. 1992. No 3. P.67-71.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Hybrid model of a-Si:H film deposition  in rf glow-discharge in SiH4-H2 gas mixture.  Fizika i khimiya obrabotki materialov. 1993. No 2. P.85-90.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Analysis of regimes of growth process of amorphous a-Si:H films in silane plasma mixtures at low pressure. Moscow.  1994.  P.85-95.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-5500.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Analysis of amorphous silicon deposition  conditions in plasma silane mixtures at low pressure.  Nuovo Cimento. D. 1997. Vol.19. №6. P.817-826.

- E.P.Prokop'ev. A model of deposition of semiconductor layers in flowing  epitaxial reactor. Zhurnal tekhnicheskoi fiziki.  1995. Т.68. Вып.2. С.22-29.

- E.P.Prokop'ev. Mathematical model of impulse laser chemical method of deposition of  silicon layers in hydride process.  Fizika i khimiya obrabotki materialov. 1994. №4-5. С.121-125.

- E.P.Prokop'ev. Analysis of regimes of growth process of diamond layers in gas mixture CH4+H2 at low pressure using a heating filament. Moscow.  1992.  P.73-84.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-5476.

- E.P.Prokop'ev. Analysis of diffusion-controlled reaction I + VO in  silicon in regimes of excitement and extenguishment. Moscow.  1992.  P.85-95.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-5476.

- E.P.Prokop'ev.  Simulation of growth layer diamond process in gas mixture CH4+H2 at low pressure using a heating filament. Fizika i khimiya obrabotki materialov. 1994. №6. С.48-52.

- E.P.Prokop'ev. Investigation of impulse laser chemical method of silicon layer deposition. Electronnaya   promyshlennost’. 1994. №6. З.58,59.

- E.P.Prokop'ev. Simulation of silicon layer growth at rapid impulse heating of wafers by noncoherent radiation.  Zhurnal prikladnoi khimii. 1994.Т.67. №3, С.503,504.

- E.P.Prokop'ev.  Simulation of growth layer diamond process in gas mixture CH4+H2 at low pressure using a heating filament. . Electronnaya promyshlennost’. 1994. №6. С.60.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors.  Simulation of growth and doping processes of silicon layers in tetrachloride and hydride processes  at rapid impulse heating of wafers by noncoherent radiation. Vysokochistye veshechestva. 1994. №6. С.63-76.

- E.P.Prokop'ev. To question of simulation and optimization of epitaxial silicon layer growth in tetrachloride process.  Moscow.  1994.  P.38-57.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-5497.

- E.P.Prokop'ev. A simple analytical model of diamond layer growth in gas mixture CH4+H2 at low pressure using a heating filament. Izvestiya vuzov. Ser. khimiya  i  khimicheskaya  tekhnologiya.  1995.  V.38.  Вып.4-5. С.45-51.

- E.P.Prokop'ev.  Novel analytical model of growth rate and doping level  of epitaxial silicon layers in chloride and hydride processes. Fizika i khimiya obrabotki materialov. 1996. №1. С.76-87.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Investigation a-Si:H film  growth process  in  gas  mixture SiH4-H2. I,II. Moscow.  1994.  P.1-35.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-5497.

- E.P.Prokop'ev.  Simulation of growth silicon process  in  flowing systems.  I.  Silane process. Vysokochistye veshechestva. 1995. №3. С.57-65.

- E.P.Prokop'ev. Simulation of semiconductor growth process in flowing systems. II. Dichlorsilane, german and mixtture german-dichlorsilane processes. Vysokochistye veshechestva. 1994. №3. С.66-77.

- E.P.Prokop'ev.  Investigations in area of production of silicon layers  and complex systems.  Moscow.  1994.  138 p.  Deposited paper. TSNII "Elektronika". Р-5500.

- Е.П.Прокопьев, В.В.Зотов, В.Н.Стаценко. Моделирование процессов наращивания слоев кремния в гидридном и тетрахлоридном процессах при быстром импульсном нагреве светом. Высокочистые вещества. 1994. №1. С.39-47.

- Е.П.Прокопьев. Процесс роста аморфных пленок a-Si:Н в условиях высокочастотного разряда в силановых газовых смесях. Теоретические основы химической технологии. 1994. Т.28. №1. С.43-47.

- Е.П.Прокопьев. . Моделирование и оптимизация скорости роста и уровня легирования эпитаксиальных слоев кремния в гидридном и тетрахлоридном процессах. Высокочистые вещества. 1994. №6. С.63-76.

- Е.П.Прокопьев. Анализ режимов процесса роста слоев алмаза в газовой смеси CH4+H2  пониженного давления в методе нагретой нити. Химическая физика. 1994. Т.13. №11. С.65-69.

- Е.П.Прокопьев. Модель осаждения полупроводниковых слоев в проточном газоэпитаксиальном реакторе. Журнал технической физики. 1995. Т.65. Вып.2. С.22-29.

- Е.П.Прокопьев, В.В.Зотов, В.Н.Стаценко. Моделирование процессов роста и легирования  слоев кремния в тетрахлоридном процессах при быстром импульсном нагреве подложек некогерентным излучением. Высокочистые вещества. 1995. №4. С.54-66.

- Е.П.Прокопьев. О процессах массопереноса и кинетике роста пленок кремния LICVD методом. Тез. докл. 5-ой Всероссийской конференции по лазерной химии (Лазаревское, 30 сентября – 5 октября 1992 г.). М.: ИХФ РАН. С.47.

- Е.П.Прокопьев, С.В.Петров, Е.М.Соколов. Анализ режимов процесса роста аморфных пленок a-Si:Н в силановых плазменных смесях пониженного давления. М., 1995. С.1-11. Деп. в ЦНИИ «Электроника». Р-5501.

- Е.П.Прокопьев, В.В.Зотов, В.Н.Стаценко. Нестационарная кинетика роста слоев кремния в тетрахлоридном процессе при быстром импульсном нагреве подложек некогерентным излучением.  М., 1995. С.26-39. Деп. в ЦНИИ «Электроника». Р-5501.

- Е.П.Прокопьев. О возможности получения слоев кремния в тетрафторидном процессе. М., 1995. С.40 -48. Деп. в ЦНИИ «Электроника». Р-5501.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Analysis of regimes of growth process of amorphous a-Si:H films in silane plasma mixtures at low pressure. I. Moscow.  1994.  P.12-17.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-5501.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Analysis of regimes of growth process of amorphous a-Si:H films in silane plasma mixtures at low pressure. Moscow.  1994.  P.18-25.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-5501.

- Е.П.Прокопьев. Простая аналитическая модель  роста слоев алмаза в газовой смеси CH4+H2  пониженного давления с использованием метода нагретой нити. Известия вузов. Серия химия и химическая технология.. 1995. Т.38. №11. С.48-51.

- Е.П.Прокопьев. Аналитическая модель  скорости роста и уровня легирования эпитаксиальных слоев кремния в хлоридных и гидридном процессах. Физика и химия обработки материалов. 1996. №1. С.76-87.

- Е.П.Прокопьев, С.В.Петров, В.И.Белоусов. Опытно-промышленная эпитаксия кремния: новая аналитическая модель. Петербургский журнал электроники. 1996. №1. С.29-40.

- Е.П.Прокопьев, С.В.Петров. Модель сращивания пластин кремния по данным газовыделения.  М., 1996. С.103-112. Деп. в ЦНИИ «Электроника». Р-5502.

- Е.П.Прокопьев, С.В.Петров, Е.М.Соколов. Слои кремния:в импульсном тетрахлоридном процессе. Петербургский журнал электроники. 1996. №4. С.30-34.

- Е.П.Прокопьев, С.В.Петров, Е.М.Соколов. Анализ режимов процесса роста аморфных пленок a-Si:Н в силановых плазменных смесях пониженного давления. Физика и химия обработки материалов. 1997. №2. С.70-74.

- Е.П.Прокопьев, С.В.Петров, Е.М.Соколов. Пленки a-Si:Н :в ВЧ тлеющем разряде газовой смеси SiH4-H2 . Петербургский журнал электроники. 1997. №2. С.14-19.

- Е.П.Прокопьев. Аналитическая модель роста эпитаксиальных слоев кремния в тетрахлоридном процессе. Теоретические основы химической технологии. 1997. Т.31. №5. С.505-509.

- Е.П.Прокопьев, С.П.Тимошенков, В.В.Зотов. Модель осаждения  кремния в проточном  газоэпитаксиальном реакторе. Петербургский журнал электроники. 1998. №2. С.17-21.

- Е.П.Прокопьев, В.В.Зотов, С.П.Тимошенков. Модель осаждения слоев кремния на стенках капилляров и пор из парогазовых смесей. Материаловедение. 1998 .№3. C.2-4.

- С.П.Тимошенков Е.П.Прокопьев. Исследование плазменного высокочастотного осаждения частиц оксидов с целью получения многокомпонентных стекловидных диэлектрических слоев на подложках кремния. Химия высоких энергий. 1998. Т.32. №6. С.475-477.

- С.П.Тимошенков Е.П.Прокопьев. ВЧИ плазменный метод получения многокомпонентных диэлектрических слоев на подложках кремния.	Техника машиностроения. 1999. №1. С.48-50.

- С.П.Тимошенков Е.П.Прокопьев. Особенности процесса прямого соединения пластин кремния. Материаловедение. 1999. №5. С.43-45.

- Е.П.Прокопьев, С.В.Петров, Е.М.Соколов. Пленки a-Si:Н :в ВЧ тлеющем разряде газовой смеси SiH4-H2 . Экспериментальные данные. Петербургский журнал электроники. 1997. №3. С.31-38.

- Е.П.Прокоптев, В.В.Зотов. К модели осаждения материалов на стенках капилляров из парогазовых смесей при импульсном нагреве. Журнал технической физики. 1998. Т.68. Вып.8. С.141,142.

- Е.П.Прокопьев.Модели роста полупроводниковых и диэлектрических слоев в проточных изотермических реакторах. Теоретические основы химической технологии. 1998. Т.32. №5. С.558-562.

- Е.П.Прокопьев, В.М.Суворов. Особенности процесса роста эпитаксиальных слоев кремния в системе SiH4+H2 при пониженном давлении. Теоретические основы химической технологии. 1998. Т.32. №6. С.617-620.

- E.P.Prokop'ev, two co-authors. Investigation a-Si:H film  growth process  in  gas  mixture SiH4-H2. I,II. Moscow.  1994.  P.1-35.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-5497.

- E.P.Prokop'ev.  Simulation of growth silicon process  in  flowing systems.  I.  Silane process. Moscow.  1994.  P.2-18.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-5500.

- E.P.Prokop'ev. Simulation of semiconductor growth process in flowing systems. II. Dichlorsilane, german and mixtture german-dichlorsilane processes. Moscow.  1994.  P.19-45.  Deposited paper.  TSNII "Elektronika". P-5500.

- Е.П.Прокопьев. Модель осаждения полупроводниковых слоев в проточном газоэпитаксиальном реакторе. II. М., 1994. С.45-58. Деп. в ЦНИИ «Электроника». Р-5500.

- Е.П.Прокопьев, В.В.Зотов, В.Н.Стаценко. Элементарная теория легирования  слоев кремния, осаждаемых  в гидридном и хлоридных процессах при скоростном нагреве подложек некогерентным излучением.  М., 1994. С.59-72. Деп. в ЦНИИ «Электроника». Р-5500.

- Е.П.Прокопьев. Анализ режимов процесса роста слоев алмаза в газовой смеси CH4+H2  пониженного давления в методе нагретой нити.  М., 1994. С.73-84. Деп. в ЦНИИ «Электроника». Р-5500.

- Е.П.Прокопьев, В.В.Зотов, В.Н.Стаценко. Анализ режимов процессов роста аморфных пленок a-Si:H в силановых плазменных смесях пониженного давления. I. .  М., 1994. С.85-95. Деп. в ЦНИИ «Электроника». Р-5500.

- Е.П.Прокопьев. Сборник статей: исследования в области электронного материаловедения и физических методов изучения материалов электронной техники. М.: НИИМВ, 1994. 196 с. Отчет НИИМВ №2858 инф.

- С.П.Тимошенков, Е.П.Прокопьев, О.М.Бритков, В.И.Графутин, В.В.Калугин, Ю.Я.Лапицкий. Лазерно-химические методы осаждения слоев кремния в гидридном и хлоридных процессах в стационарном и импульсном режимах. I. Лазерно-химический метод осаждения пленок кремния в гидридном процессе в баллистическом режиме. Химическая технология. 2006. №10. С.3-5.

- С.П.Тимошенков, Е.П.Прокопьев, О.М.Бритков, В.И.Графутин, В.В.Калугин, Ю.Я.Лапицкий. Лазерно-химические методы осаждения слоев кремния в гидридном и хлоридных процессах в стационарном и импульсном режимах. II. Осаждение пленок кремния, лимитируемого диффузией ключевых реагентов. Химическая технология. 2006. №11. С.3,4.

- С.П.Тимошенков, О.М.Бритков, В.И.Графутин, С.А.Зотов, В.В.Калугин, Ю.Я.Лапицкий, Е.П.Прокопьев, Ан.С.Тимошенков. Легирование слоев кремния, осаждаемых в гидридном и хлоридных процессах роста эпитаксиальных слоев при скоростном нагреве подложек некогерентным излучением в производстве структур КНИ. Материаловедение. 2006. №10. С.17-20.

- С.П.Тимошенков, Е.П.Прокопьев, О.М.Бритков, В.И.Графутин, В.В.Калугин, Ю.Я.Лапицкий. Лазерно-химические методы осаждения слоев кремния в гидридном и хлоридных процессах в стационарном и импульсном режимах. I. Лазерно-химический метод осаждения пленок кремния в гидридном процессе в баллистическом режиме. Химическая технология. 2006. №10. С.3-5.

- С.П.Тимошенков, Е.П.Прокопьев, О.М.Бритков, В.И.Графутин, В.В.Калугин, Ю.Я.Лапицкий. Лазерно-химические методы осаждения слоев кремния в гидридном и хлоридных процессах в стационарном и импульсном режимах. II. Осаждение пленок кремния, лимитируемого диффузией ключевых реагентов. Химическая технология. 2006. №11. С.3,4.

- С.П.Тимошенков, И.М.Бритков, Ал.С.Тимошенков, О.М.Бритков, Д.К.Григорьев, Ан.С.Тимошенков, Е.П.Прокопьев. Моделирование процессов роста слоев кремния и пленок диэлектриков из парогазовой фазы. Тезисы докладов Пятой Международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий». 22-26 сентября 2008 г.Большая Ялта, Жуковка. Автономная республика Крым, Украина. http://www.materials.kiev.ua/science/servlet/

- С.П.Тимошенков, И.М.Бритков, Ал.С.Тимошенков, О.М.Бритков, Д.К.Григорьев, Ан.С.Тимошенков, С.С.Евстафьев, Е.П.Светлов-Прокопьев.  Моделирование процессов роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния в хлоридных и гидридном процессах. Сборник трудов VI Международной конференции «Аморфные и микрокристаллические полупроводники». (7-9 июля 2008 года. Санкт-Петербург: ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, 2006) Санкт-Петербург: Изд-во СПбГПУ, 2006. http://www.ioffe.ru/AMS/AMS6